Технический паспорт

Для каркаса откатных ворот

Организация: ИП Лютковская Е.А. «Металлисты»

Производство: РБ, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Советская, 114

L – ширина светового проема для ворот

L р – длина рабочей части каркаса ворот

L о – общая длина каркаса ворот

H – высота световога проема для ворот

H в – высота каркаса ворот

Формулы расчета размера каркаса для откатных ворот:

L о – для проемов шириной до 3,5м – 5м;

Для проемов шириной до 4,3м – 6м;

Для проемов шириной до 5м – 7м

L р – L + 400мм

H в – H – 130мм

Технические характеристики каркаса откатных ворот:

Несущая рама каркаса  - профильная труба 60х40х2мм

Внутренний каркас для зашивки ворот – профильная труба 40х20х2мм

Комплектующией для откатных ворот – Алютех

Герметизация стыка между шиной и каркасом ворот – полиуретановый герметик

Покраска – грунтовка ГФ 021, эмаль ПФ 115

Технология производства:

Заготовки из профильной трубы нарезаются в размер, края заготовки зарезаются под 90 или 45 град., зачищаются.

Все стыки обвариваются со всех сторон.

Сварочные работы производятся на ровной поверхности, полуавтоматической сваркой с использованием сварочной омедненной проволоки СВ-08Г2С и инертного газа CO2.

Все сварные швы зачищаются лепестковыми абразивными кругами до ровной поверхности.

Направляющая для откатных ворот приваривается к каркасу. Сварочные швы длиной 60мм с шагом 400мм в «шахматном порядке» по всей длине каркаса ворот.

Перед покраской каркас откатных ворот очищается от пыли и обезжиривается.

ЛКМ наносятся методом воздушного распыления.

Нанесение и высыхание ЛКМ производится в закрытом помещении при температуре не ниже +5 град. по Цельсию.

ИП Лютковская Е.А. __________________________